ANALISIS KOMPOSISI SELULOSA, HEMISELULOSA, DAN LIGNIN DALAM BERBAGAI JENIS KAYU : METODE CHESSON-DATTA

Ahmad Shobib1,2, Teodora Da Silva1*, Bambang Pramudono2, Nur Rokhati2

1Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Bendhan Duwur Semarang, 50233, Indonesia

2Program Doktor Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 50239, Indonesia

*Email : bambangpramudono2004@gmail.com

Abstrak

Sumber daya terbarukan yang paling melimpah di dunia adalah kayu, dimana memiliki tiga komponen utamanya yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa merupakan biopolymer yang paling melimpah, kemudian lignin yang menyumbang 15 – 40% berat kayu. Tujuan dari penelitian ini adalah uji proksimat yang berasal dari berbagai jenis kayu, seperti kayu jati, mahoni, sengon, dan eceng gondok. Analisis proksimat ini mencakup kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan kadar abu dalam masing-masing jenis kayu dengan metode Chesson-Datta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kayu jati memiliki kandungan lignin sebesar 25%, selulosa 32%, hemiselulosa 8%, dan kadar abu 6,4%, dengan total keseluruhan 71,4%. Sementara kayu mahoni memiliki kandungan lignin 21%, selulosa 47%, hemiselulosa 3%, dan kadar abu 15,38%, dengan total keseluruhan 78,38%. Sengon memiliki kandungan lignin 5%, selulosa 27%, hemiselulosa 41%, dan kadar abu 3,70%, dengan total keseluruhan 97,7%, sedangkan eceng gondok memiliki kandungan lignin 2%, selulosa 26%, hemiselulosa 19%, dengan total keseluruhan 80%.

Kata kunci : Analisis proksimat, selulosa, hemiselulosa, lignin

- PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, salah satu sumber daya alam yang dimiliki ialah perkebunan. Hasil perkebunan berupa limbah kayu sisa pengolahan bahan primer yang tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan surfaktan sodium lignosulfonate yang memiliki nilai ekonomis. Sumber daya terbarukan yang paling melimpah di dunia adalah kayu, dimana memiliki tiga komponen utamanya yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa merupakan biopolymer yang paling melimpah, kemudian lignin yang menyumbang 15 – 40% berat kayu (Aro dan Fatehi, 2017).

Lignin adalah polimer alami yang berperan sebagai pengikat utama dalam struktur tumbuhan. Lignin memiliki gugus fungsional seperti hidroksi, karbonil, dan metoksi, serta memiliki sifat yang kurang larut dalam air. Oleh karena itu, lignin memiliki potensi untuk digunakan sebagai perekat, bahan plastik yang dapat terdegradasi secara alami, dan surfaktan dalam sistem Enhanced Oil Recovery (EOR) (Suhartati dkk., 2016). Selulosa adalah polimer linier yang dihubungkan oleh ikatan β−1,4-glikosidik pada cincin glukopiranosa (Chen dkk., 2022; Dai dkk., 2019). Hemiselulosa bukanlah polisakarida homogen melainkan terdiri dari berbagai gugus glikosil seperti xy kalah, manosa, glukosa, dan galaktosa. Hemiselulosa dari berbagai bahan biomasa memiliki komposisi yang bervariasi, dan strukturnya lebih kompleks daripada selulosa (Giudicianni dkk., 2019).

Kayu jati memiliki kandungan selulosa sebesar 14 – 24%, hemiselulosa 3,65 – 12,51% dan kandungan lignin sebesar 6,11 – 10,92% (Mursalim dkk., 2019). Kayu sengon (Parasenrianthes falcataria) mengandung selulosa sebesar 67,94%, hemiselulosa 24,62%, lignin dengan rata – rata 24,69%, dan kadar abu kayu 3,67% (Kristiani dkk., 2017). Kayu mahoni mengandung selulosa sebesar 35 – 50%, hemiselulosa 20 – 30%, dan lignin 25 – 30% (Wijayanti, 2018). Eceng gondok memiliki kandungan selulosa 18-31%, lignin 7-26%, hemiselulosa 18- 43%, dan ash 15-26% dengan kandungan air 85- 95% (Nata dkk., 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia Lestari dan Bagus Priambodo, 2020) menunjukkan kandungan lignin dan selulosa pada cangkang kulit kopi sebesar 45,10% dan 17,93% sedang kan pada chips kayu rami kadar lignin dan selulosa sebesar 44,82% hal ini disebabkan karena terjadi dekomposisi lignin pada tahapan pirolisis dalam gasifikasi. Sedangkaan penelitian yang dilakukan oleh (Vegatama, 2023) uji proksimat pada serbuk kayu meranti menunjukkan holoselulosa 77,34%, selulosa 63,97%, hemiselulosa 13,37% dan lignin 29,39%.

Suhu berpengaruh terhadap struktur lignin, selulosa dan hemiselulosa dalam kayu atau tumbuhan (Yuansah, 2019). Pada suhu tinggi, selulosa mengalami perubahan terutama kristalinitas yang memutus ikatan hidrogen pada selulosa sehingga rentan terhadap proses kimia seperti hidrolisis (Wrasiati dkk., 2022). Hemiselulosa merupakan komponen yang lebih mudah terurai pada kayu dibandingkan selulosa. Suhu tinggi dalam proses seperti pirolisis atau pemanasan dapat menyebabkan hemiselulosa terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana (Sudiyani dkk., 2015). Pemanasan pada suhu tertentu dapat menyebabkan perubahan struktur lignin, seperti dehidrasi, depolimerisasi atau pembentukan ikatan silang yang lebih kuat (Gusrita dan Komalasari, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Im dkk., 2022) mengenai karakteristik struktural dan sifat termal dari regenerasi selulosa, hemiselulosa dan lignin setelah dilarutkan dalam cairan ionik menunjukkan bahwa perubahan struktur selulosa yang diregenerasi mempengaruhi stabilitas termalnya menurun sebesar 4% hingga 8% pada suhu 100oC sedangkan pada hemiselulosa dekomposisi termal menurun sekitar 50% setelah regenerasi dan pada lignin tidak menurun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan uji proksimat pada serbuk kayu jati, mahoni sengon, dan eceng gondok.

2. METODOLOGI

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023 - Agustus 2023 di Laboratorium Kimia Dasar Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kertas saring dari Toko Kimia Indrasari, oven (Memmert), kaca arloji, corong kaca, labu takar 100 ml (Pyrex), gelas beker 100 ml dan 250 ml (Iwaki), pipet tetes, cawan porselin, timbangan digital (Denver SI 6002) dan furnance. Bahan baku yang akan diteliti serbuk kayu jati, mahoni sengon, dan eceng gondok diambil dari daerah Jepara. Aquades yang diperoleh dari Toko Kimia Indrasari. H2SO4 98% (teknis) diperoleh dari Toko Kimia Indrasari.

2.3 Prosedur Kerja

2.3.1 Persiapan Bahan

Semua Bahan Baku serbuk kayu jati, mahoni, sengon dan eceng gondok dikeringkan dalam oven selanjutnya dihaluskan dengan blender kemudian di ayak sampai diperoleh ukuran -80 + 90 mesh. Untuk karakterisasi masing-masing kandungan bahan baku (lignin, selulosa, hemiselulosa,silica) dengan memakai metode Chesson-Datta

2.3.2 Uji Proksimat Metode Chesson-Datta

1 gram sampel (wet basis) yang mengandung pektin, oligosakarida, hemiselulosa, selulosa, lignin, non volatile compond ditambah aquadest 150 ml kemudian direflux (t 2 jam, T 1000C) setelah reflux dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring sehingga terpisah antara filtrat yang berisi air, pektin, oligosakarida dan padatan yang berisi hemiselulosa, selulosa, lignin, non volatile compond, padatan dicuci/disaring menggunakan aquadest 300 ml sehingga terpisah antara filtrat yang berisi air, sisa pektin dan oligosakarida dan padatab yang berisi hemiselulosa, slulosa, lignin dan non volatile compond, selanjutnya padatan dikeringkan dalam oven (t 24 jam, 1050C), airnya menguap dan yang tersisa adalah hemiselulosa, selulosa, lignin, non volatile compond.

Padatan yang sudah dioven ditambah larutan H2SO4 1N sebanyak 150 ml, direflux (t 2 jam, T 1000C) selanjutnya disaring dan terpisah antara filtrat yang berisi larutan H2SO4, hemiselulosa dan padatan yang berisi hemiselulosa, selulosa, lignin, non volatile compond kemudian padatan dicuci/disaring menggunakan aquadest 300 ml, filtratnya mengandung air, sisa hemiselulosa dan dan padatannya  mengandung selulosa, lignin dan volatile compond kemudian dikeringkan (t 24 jam, T 1050C) hingga airnya menguap dan padatan yang tersisa mengandung selulosa, lignin dan volatile compond.

Hasil direndam dengan 10 ml H2SO4 72% (t 4 jam, T 300C) selanjutnya direflux dengan H2SO4 1N sebanyak 150 ml (t 2 jam, T 1000C) setelahnya dilakukan penyaringan dan terpisah antara filtrat yaitu selulosa dan larutan H2SO4 dan padatan yaitu selulosa, lignin, non volatile compond kemudian dicuci/disaring menggunakan aquades sebanyak 400 ml kemudian paatan dikeringkan dalam oven ( t 24 jam, T 1500C), sisa airnya menguap dan yang tertinggal adalah lignin, non volatile compond kemudian dimasukkan ke dalam Furnace (t 6 jam, T 6500C), lignin hilang pijar dan yang tersisa adalah abu ( non volatile compond). Kemudian hasil dari uji proksimat dilakukan perhitungan kadar lignin, kadar selulosa dan kadar hemiselulosa dengan persamaan berikut :

Kadar Lignin (d-e)ax 100%	(1)

Kadar Selulosa = (c-d)ax 100%	(2)

Kadar Selulosa = (b-c)ax 100%	(3)

Keterangan :

a = berat kering sampel (gram)

b = berat residu pertama (gram)

c = berat residu kedua (gram)

d = berat residu ketiga (gram)

e = berat residu keempat (gram)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Karakterisasi Lignin, Selulosa dan Hemuselulosa

Hasil analisis kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa dan kadar abu dari serbuk kayu jati, serbuk kayu mahoni, serbuk kayu sengon dan eceng gondok ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan lignin, selulosa dan hemiselulosa

| Run | Jenis Bahan Baku | Analisis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 1. | Serbuk Kayu Jati | 25 | 32 | 8 | 6,4 |
| 2. | Serbuk Kayu Mahoni | 21 | 47 | 3 | 15,38 |
| 3. | Serbuk Kayu Sengon | 5 | 27 | 41 | 3,70 |
| 4. | Enceng Gondok | 2 | 26 | 19 | 33 |

Ket: A = % Lignin

B = % Selulosa

C = % Hemiselulosa

D = % Abu

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa dan kadar abu pada serbuk kayu jati berturut – turut adalah 25%, 32%, 8% dan 6,4% sehingga total keseluruhan ialah 71,4%. Pada serbuk kayu mahoni kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa dan kadar abu ialah  21%, 47%, 3% dan 15,38% sehingga total keseluruhan adalah 78,38%. Pada serbuk kayu sengon kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa dan kadar abu adalah 5%, 27%, 41% dan 3,70% total keseluruhan ialah 97,7% sedangkan pada eceng gondok kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa dan kadar abu ialah 2%, 26%, 19% total keseluruhan 80%. Dari empat jenis bahan baku lignin pada kayu jati lebih besar dari ketiga bahan baku lainnnya yaitu sebesar 25% hal ini disebabkan tingginya kandungan lignin pada kayu jati disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan tumbuh yang hangat dan lembab, umur pohon yang lebih tua dan jenis kayu yang kandungan lignin pada gubalnya lebih tinggi. Lignin memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap serangan organisme pengurai, itulah sebabnya jati umumnya digunakan dalam konstruksi dan manufaktur (Wrasiati dkk., 2022). Jenis lignin yang dominan pada kayu jati adalah guaisyl lignin yang cenderung lebih padat. Mahoni juga memiliki kandungan guaisyl lignin, dengan hasil analisis sekitar 21%, secara umum lignin pada kayu mahoni  berkisar antara 25 - 30%, Hasil nya lebih kecil dari standar pada umumnya disebabkan oleh variasi alami dalam sampel dan usia pohon (Wijayanti, 2018)

Hasil analisa lignin pada kayu sengon hanya 5% karena jenis kayu ini tumbuhnya cepat dan dipanen muda sehingga kadar ligninnya rendah dibandingkan dengan kayu jati dan mahoni. Lignin pada eceng gondok hanya 2%, eceng gondok merupakan tumbuhan air yang tumbuh di perairan dangkal, strukturnya lunak sehingga kandungan ligninnya rendah dengan begitu tidak perlu menahan tekanan atau beban seperti kayu. Kelembutan dan kelenturan eceng gondok lebih cocok untuk ekosistem bawah air (Yulistiani dkk., 2017).

Kayu mahoni termasuk golongan kayu keras dimana hasil penelitian menunjukkan kadar selulosa sebesar 47% dibandingkan dengan tiga bahan baku lainnya. Penyebab kandungan selulosa yang tinggi pada kayu mahoni adalah struktur dinding sel kayu yang kaya akan selulosa. Selulosa memiliki peran kunci dalam memperkuat dinding sel kayu, memberikan dukungan mekanis yang diperlukan untuk pertumbuhan pohon yang tinggi dan kuat. Lebih lanjut, selulosa berperan dalam proses pengangkutan air dan nutrisi dari akar hingga daun pohon. Kandungan selulosa yang lebih tinggi pada pohon mahoni yang lebih tua juga dipengaruhi oleh pertambahan usia, di mana pohon menghasilkan lebih banyak selulosa untuk memperkuat dinding selnya (Rowell dkk., 2012).

Hasil Analisa hemiselulosa pada kayu sengon sebesar 41%. Hal ini karena kayu sengon termasuk pada ketegori kayu lunak. Pohon yang lebih muda cenderung memiliki dinding sel yang lebih lunak dan kandungan hemiselulosa yang lebih tinggi. Hemiselulosa pada kayu lunak terbuat dari galaktoglukomanan dan manosa sebagai monomer utama (Ahmad dan Zakaria, 2019). Sedangkan pada kayu jati dan kayu mahoni termasuk pada kategori kayu keras sehingga kadar hemiselulosa nya lebih kecil. Kayu sengon lebih banyak digunakan untuk furnitur, pembuatan kertas dan kontruksi ringan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kayu jati memiliki kandungan lignin sebesar 25%, selulosa 32%, hemiselulosa 8%, dan kadar abu 6,4%. Kayu jati memiliki tingkat lignin yang tinggi, dan ini disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan tumbuh yang hangat dan lembab, umur pohon yang lebih tua, dan jenis kayu yang memiliki kandungan lignin pada gubalnya lebih tinggi. Lignin memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap serangan organisme pengurai, sehingga kayu jati umumnya digunakan dalam konstruksi dan manufaktur. Kemudian kayu mahoni memiliki kandungan lignin sebesar 21%, selulosa 47%, hemiselulosa 3%, dan kadar abu 15,38%. Meskipun kayu mahoni termasuk dalam kayu keras, kandungan selulosanya cukup tinggi. Ini disebabkan oleh struktur dinding sel kayu yang kaya akan selulosa. Selulosa memiliki peran penting dalam memperkuat dinding sel kayu dan mendukung pertumbuhan pohon yang kuat. Sedangkan kayu sengon memiliki kandungan lignin yang rendah, hanya sebesar 5%, dengan selulosa sebesar 27% dan hemiselulosa sebesar 41%. Kayu sengon tumbuh dengan cepat dan dipanen muda, sehingga memiliki kadar lignin yang rendah dibandingkan dengan kayu jati dan mahoni. Kayu sengon banyak digunakan dalam furnitur, pembuatan kertas, dan konstruksi ringan. Terakhir Eceng gondok memiliki kandungan lignin yang sangat rendah, hanya sebesar 2%, selulosa 26%, dan hemiselulosa 19%. Eceng gondok adalah tumbuhan air yang tumbuh di perairan dangkal, dan strukturnya lunak. Kandungan lignin yang rendah membuatnya tidak perlu menahan tekanan atau beban, dan kelembutan serta kelenturan eceng gondok lebih cocok untuk ekosistem bawah air.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N., dan Zakaria, M. R. (2019). Oligosaccharide from hemicellulose. Lignocellulose for Future Bioeconomy, 135–152. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816354-2.00008-6

Aprilia Lestari, V., dan Bagus Priambodo, T. (2020). Kajian Komposisi Lignin Dan Selulosa Dari Limbah Kayu Sisa Dekortikasi Rami Dan Cangkang Kulit Kopi Untuk Proses Gasifikasi Downdraft. Jurnal Energi dan Lingkungan (Enerlink), 16(1), 1–8. https://doi.org/10.29122/jel.v16i1.4572

Aro, T., dan Fatehi, P. (2017). Production and Application of Lignosulfonates and Sulfonated Lignin. ChemSusChem, 10(9), 1861–1877. https://doi.org/10.1002/cssc.201700082

Chen, D., Cen, K., Zhuang, X., Gan, Z., Zhou, J., Zhang, Y., dan Zhang, H. (2022). Insight into biomass pyrolysis mechanism based on cellulose, hemicellulose, and lignin: Evolution of volatiles and kinetics, elucidation of reaction pathways, and characterization of gas, biochar and bio‐oil. Combustion and Flame, 242. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2022.112142

Dai, G., Wang, K., Wang, G., dan Wang, S. (2019). Initial pyrolysis mechanism of cellulose revealed by in-situ DRIFT analysis and theoretical calculation. Combustion and Flame, 208, 273–280. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.07.009

Giudicianni, P., Gargiulo, V., Alfè, M., Ragucci, R., Ferreiro, A. I., Rabaçal, M., dan Costa, M. (2019). Slow pyrolysis of xylan as pentose model compound for hardwood hemicellulose: A study of the catalytic effect of Na ions. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 137(November 2018), 266–275. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2018.12.004

Gusrita, A., dan Komalasari. (2020). Pengaruh Waktu Dan Suhu Pretreatment Ampas Tebu Menggunakan Asam Sulfat Encer. Jom Fteknik, 7(2), 1–6.

Im, J., Lee, S., Jo, I., Kang, J. W., dan Kim, K. S. (2022). Structural characteristics and thermal properties of regenerated cellulose, hemicellulose and lignin after being dissolved in ionic liquids. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 107, 365–375. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.12.005

Kristiani, I. R., Fauzie, M. M., dan Narto, N. (2017). PEMANFAATAN SAMPAH KERTAS HVS, SERBUK KAYU SENGON (Paraserianthes falcataria) DAN KULIT SINGKONG (Manihot utilissima) SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN KERTAS KARTON. Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan, 7(3), 111. https://doi.org/10.29238/sanitasi.v7i3.58

Mursalim, Munir, Fitriani, dan Novieta, I. D. (2019). Kandungan Selulosa, Hemiselulosa dan Lignin Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona grandits L.F) dan Daun Murbei (Morus alba) Yang Dikombinasikan Sebagai Pakan Ternak. Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2, 323–327.

Nata, I. F., Niawati, H., dan Muizliana, C. (2013). Pemanfaatan Serat Selulosa Eceng Gondok (Eichhornia Crassipes) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kertas: Isolasi Dan Karakterisasi. Konversi, 2(2), 9. https://doi.org/10.20527/k.v2i2.75

Rowell, R., Pettersen, R., dan Tshabalala, M. (2012). Cell Wall Chemistry. In Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, Second Edition. https://doi.org/10.1201/b12487-5

Sudiyani, Y., Waluyo, J., Putra riandy, A., Primandaru, P., dan Novia. (2015). Pengaruh Temperatur dan Waktu Tinggal pada Perlakuan Awal Bagas Sorgum dengan Metode Steam Explosion. Jurnal Teknik Kimia, 21(4), 48–57.

Suhartati, S., Puspito, R., Rizali, F., dan Anggraini, D. (2016). Analisis Sifat Fisika dan Kimia Lignin Tandan Kosong Kelapa Sawit asal Desa Sape, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jurnal Kimia VALENSI, 2(1), 24–29. https://doi.org/10.15408/jkv.v2i1.3102

Vegatama, M. R. (2023). Konsentrasi Perekat Organik pada Biobriket Berbahan Baku Limbah Serbuk Kayu. 7, 15844–15853.

Wijayanti, W. (2018). Identifikasi Komposisi Kimia Tar Kayu Mahoni untuk Biofuel pada Berbagai Temperatur Pirolisis. Jurnal Rekayasa Mesin, 9(3), 183–190. https://doi.org/10.21776/ub.jrm.2018.009.03.5

Wrasiati, L. P., Studi, P., Industri, T., Pertanian, F. T., Udayana, U., dan Jimbaran, B. (2022). Isolation Of Cellulose From Coconut Fiber ( Cocos Nucifera L .) At Variation Of Temperature And Time Of Bleaching Process With Peracetic Acid Isolasi Selulosa Dari Serat Sabut Kelapa ( Cocos Nucifera L .) Pada Variasi Suhu Dan Waktu Proses Bleaching Denga. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri, 10(3), 248–258.

Yuansah, S. C. (2019). The Potential for Non-Digestible Sugar Production from Cellulose and Hemicellulose using Enzymatic Hydrolysis. Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary Journal, 2(2), 69–74. https://doi.org/10.20956/canrea.v2i2.116

Yulistiani, F., Permanasari, A. R., Ridwan, I., Nurhasanah, A., dan Warda, S. (2017). Analisis Pengaruh Pre-treatment Eceng Gondok sebagai Bahan Baku Pembuatan biogas. 8th Industrial Research Workshop and National Seminar, 8, 35–41.